2019年度广东省成人服装产品质量监督

抽查实施细则

本方案由广东省市场监督管理局制定，本方案适用于2019年度广东省市场监督管理局组织的成人服装产品质量监督抽查的抽样、检验工作。

一、抽样检验产品

（一）抽查检验的产品品种：成人服装（休闲服装、内衣、睡衣家居服、T恤衫、泳衣、户外及运动服装、衬衫、西服、西裤及大衣、羽绒服装、羊绒及毛针织品）。

（二）本次抽查检验的监督总体确定为：广东省与抽检的样本标称同一商标（或标称同一生产者）的执行同一产品标准的成人服装产品集合。（本次抽检对执行同一产品标准的成人服装产品的界定见附件）

二、监督抽样检验程序

（一）抽样及复检程序依据

1.GB/T28863-2012《产品质量监督抽样检验程序具有先验质量信息的情形》

2.GB/T2828.4-2008《计数抽样检验程序第4部分：声称质量水平的评定程序》

3.GB/T16306-2008《声称质量水平复检与复验的评定程序》

4.《工商总局关于加强和规范网络交易产品质量监督抽查的意见》（工商消字〔2015〕189号）

5.承检机构在抽样、复检程序中根据实际情况及检验程 序的法定性与有效性予以补充。

（二）抽样方案

1.成人服装部分项目依据GB18401-2010等强制性标准抽检判定，属于具有先验质量信息的情形，适用GB/T28863-2012进行抽样、判定及复检；部分项目依据推荐性标准抽检判定，不属于具有先验质量信息的情形，适用GB/T2828.4-2008进行抽样、判定，并选用DQL=2.5，LQR=0的抽样方案。

2.各领域抽样按照先生产企业、后线下销售者、再线上销售者的顺序执行。

4.生产企业抽样名单严格执行“双随机”制度，应从被抽查市场主体数据库按照拟抽查数量的1.5倍原则随机筛选。抽样名单应包括：上一年度国家和省级监督抽查不合格企业，消费者投诉较多或其他职能部门移交的问题企业，舆论与公众关注度高的企业，综合考虑城市、城乡结合部、农村等区域因素以及覆盖大、中、小企业分布。

5.在线下销售者抽样时，被抽查市场主体由抽样所在地市场监管部门确定，应综合考虑城市、城乡结合部、农村等区域因素。

6.在生产企业抽样时，随机抽取2组样品，经征得企业同意后由企业无偿提供，全部带回检验机构。平行样数量（款）不少于该类产品在生产企业处抽样总数的5%。

7.在线下销售者抽样时，随机抽取2组样品。其中，第1组购买，用于检验，第2组封存在销售者处作备样。

8.在线上销售者抽样时，随机抽取2组样品，均购买。其中，第1组用于检验，第2组封存在检验机构处作备样(未检验过的备样由承检机构负责退回销售者；复检的备样，由承检机构通知复检申请人在复检前先行退回购买费用)。

三、抽样现场要求、样品的处理、判定规则、检验报告报送要求均按照《广东省工商行政管理局关于广东省流通领域商品质量抽查检验的工作规范》（粤工商消字〔2016〕111 号）要求及合同约定执行

四、检验依据

（一）本类产品的强制性国家标准、行业标准:

GB18401-2010《国家纺织产品基本安全技术规范》

（二）产品标示执行的标准或产品明示指标。产品标示执行的标准或产品明示指标劣于相关强制性标准的，以相关强制性标准作为依据；被抽样产品未能提供经备案有效的企业标准的，按相关国家或行业推荐性标准进行判定。

本类产品推荐性标准如下：

| (1) | GB/T 2660-2017《衬衫》 |
| --- | --- |
| (2) | GB/T 2662-2017《棉服装》 |
| (3) | GB/T 2664-2017《男西服、大衣》 |
| (4) | GB/T 2665-2017《女西服、大衣》 |
| (5) | GB/T 2666-2017《西裤》 |
| (6) | GB/T 5296.4-2012《消费品使用说明第 4 部分：纺织品和服装》 |
| (7) | GB/T 14272-2011《羽绒服装》 |
| (8) | GB/T 18132-2016《丝绸服装》 |
| (9) | GB/T 18830-2009《纺织品 防紫外线性能的评定》 |
| (10) | GB/T 22700-2016《水洗整理服装》 |
| (11) | GB/T 22703-2008《旗袍》 |
| (12) | GB/T 26384-2011《针织棉服装》 |
| (13) | GB/T 26385-2011《针织拼接服装》 |
| (14) | GB/T 22849-2014《针织T恤衫》 |
| (15) | GB/T 29862-2013《纺织品纤维含量的标识》 |
| (16) | GB/T 32614-2016《户外运动服装冲锋衣》 |
| (17) | FZ/T 24019-2012《印花羊绒针织品》 |
| (18) | FZ/T 43015-2011《桑蚕丝针织服装》 |
| (19) | FZ/T 73005-2012《低含毛混纺及仿毛针织品》 |
| (20) | FZ/T 73009-2009《羊绒针织品》 |
| (21) | FZ/T 73010-2016《针织工艺衫》 |
| (22) | FZ /T 73012-2017 《文胸》 |
| (23) | FZ/T 73013-2010《针织泳装》 |
| (24) | FZ/T 73016-2013《针织保暖内衣絮片型》 |
| (25) | FZ/T 73017-2014《针织家居服》 |
| (26) | FZ/T 73018-2012《毛针织品》 |
| (27) | FZ/T 73019.1-2017《针织塑身内衣弹力型》 |
| (28) | FZ/T 73019.2-2013《针织塑身内衣调整型》 |
| (29) | FZ/T 73020-2012《针织休闲服装》 |
| (30) | FZ/T 73022-2012《针织保暖内衣》 |
| (31) | FZ/T 73026-2014《针织裙、裙套》 |
| (32) | FZ/T 73028-2017《针织人造革服装》 |
| (33) | FZ/T 73029-2009《针织裤》 |
| (34) | FZ/T 73032-2017《针织牛仔服装》 |
| (35) | FZ/T 73033-2009《大豆蛋白复合纤维针织内衣》 |
| (36) | FZ/T 73034-2009《半精纺毛针织品》 |
| (37) | FZ/T 73036-2010《吸湿发热针织内衣》 |
| (38) | FZ/T 73042-2011《针织围巾、披肩》 |
| (39) | FZ/T 73043-2012《针织衬衫》 |
| (40) | FZ/T 73046-2013 《一体成型文胸》 |
| (41) | FZ/T 73052-2015《水洗整理针织服装》 |
| (42) | FZ/T 73053-2015《针织羽绒服装》 |
| (43) | FZ/T 73056-2016《针织西服》 |
| (44) | FZ/T 81004-2012《连衣裙、裙套》 |
| (45) | FZ/T 81001-2016《睡衣套》 |
| (46) | FZ/T 81006-2017《牛仔服装》 |
| (47) | FZ/T 81007-2012《单、夹服装》 |
| (48) | FZ/T 81008-2011《茄克衫》 |
| (49) | FZ/T 81009-2014《人造毛皮服装》 |
| (50) | FZ/T 81010-2018《风衣》 |
| (51) | FZ/T 81012-2016《机织围巾、披肩》 |
| (52) | FZ/T 81015-2016《婚纱和礼服》 |
| (53) | FZ/T 81016-2016《莨绸服装》 |
| (54) | FZ/T 81018-2014《机织人造革服装》 |
| (55) | FZ/T 81020-2014《机织文胸》 |
| (56) | FZ/T 81021-2014《机织泳装》 |
| (57) | 经备案有效的企业标准和产品明示指标或其他相适应 的产品标准。 |

（三）涉及本类产品质量判定的有关规定。

《中华人民共和国产品质量法》《中华人民共和国消费者权益保护法》《流通领域产品质量监督抽查办法》《产品质量监督抽查管理办法》《广东省查处生产销售假冒伪劣产品违法行为条例》等法律法规规章、《广东省工商行政管理局关于广东省流通领域商品质量抽查检验的工作规范》（粤工商消字〔2016〕111号）《广东省质量技术监督局关于产品质量监督抽查的管理办法》（粤质监〔2014〕11号)等规范性文件及《广东省市场监督管理局产品质量监督抽查工作指导意见（试行）》（粤市监质监〔2019〕494号）。

五、拟检验的主要项目及不合格类别的划分指标

（一）内在质量检验项目及其重要性划分表

休闲服装、内衣、睡衣家居服、T恤衫、衬衫内在质量检验项目及其重要性划分表

| 序号 | 检验项目 | 依据标准 | 强制性 | 非强制性 | 重要项 | 较重要项 | 次要项 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 纤维含量 | GB/T 29862-2013 相应产品标准 |  | ● |  | ● |  |
| 2 | 甲醛含量 | GB 18401-2010 相应产品标准 | ● |  | ● |  |  |
| 3 | 可分解致癌芳香胺染料 | GB 18401-2010 相应产品标准 | ● |  | ● |  |  |
| 4 | pH值 | GB 18401-2010 相应产品标准 | ● |  |  | ● |  |
| 5 | 耐水色牢度 | GB 18401-2010 相应产品标准 | ● |  |  | ● |  |
| 6 | 耐酸汗渍色牢度 | GB 18401-2010 相应产品标准 | ● |  |  | ● |  |
| 7 | 耐碱汗渍色牢度 | GB 18401-2010 相应产品标准 | ● |  |  | ● |  |
| 8 | 耐干摩擦色牢度 | GB 18401-2010 相应产品标准 | ● |  |  | ● |  |
| 9 | 耐湿摩擦色牢度 | GB 18401-2010 相应产品标准 |  | ● |  | ● |  |
| 10 | 耐光色牢度 | 相应产品标准 |  | ● |  | ● |  |
| 11 | 起毛起球 | 相应产品标准 |  | ● |  | ● |  |
| 12 | 纰裂 | 相应产品标准 |  | ● |  | ● |  |
| 13 | 裤后裆缝接缝强力 | 相应产品标准 |  | ● |  | ● |  |
| 备注： 1.如果未标注产品主要原材料的纤维成分和含量，则判定纤维含量项目不符合。 2.考虑到样品存在的不均匀性和检验的可靠性，样品中检测出微量其他纤维（未明示）时，如果其他纤维（未明示）的含量≤1%，或样品明示含微量其他纤维，而未检出时，该微量其他纤维不计入总量进行判定。 3.本色及漂白产品不考核色牢度（耐光色牢度除外）、可分解致癌芳香胺染料。 4.色牢度试验采用单纤维贴衬, 标准专门要求除外。 5.针织产品耐摩擦色牢度仅考核直向。 |  |  |  |  |  |  |  |

户外及运动服装、泳衣内在质量检验项目及其重要性划分表

| 序号 | 检验项目 | 依据标准 | 强制性 | 非强制性 | 重要项 | 较重要项 | 次要项 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 纤维含量 | GB/T 29862-2013 相应产品标准 |  | ● |  | ● |  |
| 2 | 甲醛含量 | GB 18401-2010 相应产品标准 | ● |  | ● |  |  |
| 3 | 可分解致癌芳香胺染料 | GB 18401-2010 相应产品标准 | ● |  | ● |  |  |
| 4 | pH值 | GB 18401-2010 相应产品标准 | ● |  |  | ● |  |
| 5 | 耐水色牢度 | GB 18401-2010 相应产品标准 | ● |  |  | ● |  |
| 6 | 耐酸汗渍色牢度 | GB 18401-2010 相应产品标准 | ● |  |  | ● |  |
| 7 | 耐碱汗渍色牢度 | GB 18401-2010 相应产品标准 | ● |  |  | ● |  |
| 8 | 耐干摩擦色牢度 | GB 18401-2010 相应产品标准 | ● |  |  | ● |  |
| 9 | 耐湿摩擦色牢度 | GB 18401-2010 相应产品标准 |  | ● |  | ● |  |
| 10 | 耐光色牢度 | 相应产品标准 |  | ● |  | ● |  |
| 11 | 纰裂 | 相应产品标准 |  | ● |  | ● |  |
| 12 | 裤后裆缝接缝强力 | 相应产品标准 |  | ● |  | ● |  |
| 13 | 防紫外线性能 | 相应产品标准 |  | ● |  | ● |  |
| 14 | 表面抗湿性 | 相应产品标准 |  | ● |  | ● |  |
| 15 | 静水压 | 相应产品标准 |  | ● |  | ● |  |
| 16 | 透湿率 | 相应产品标准 |  | ● |  | ● |  |
| 17 | 耐氯化水（游泳池水） | 相应产品标准 |  | ● |  | ● |  |
| 备注： 1.如果未标注产品主要原材料的纤维成分和含量，则判定纤维含量项目不符合。 2.考虑到样品存在的不均匀性和检验的可靠性，样品中检测出微量其他纤维（未明示）时，如果其他纤维（未明示）的含量≤1%，或样品明示含微量其他纤维，而未检出时，该微量其他纤维不计入总量进行判定。 3.本色及漂白产品不考核色牢度（耐光色牢度除外）、可分解致癌芳香胺染料。 4.色牢度试验采用单纤维贴衬, 标准专门要求除外。 5.针织产品耐摩擦色牢度仅考核直向。 6. 表面抗湿性、静水压、透湿率仅考核洗前结果。 |  |  |  |  |  |  |  |

西服西裤及大衣内在质量检验项目及其重要性划分表

| 序号 | 检验项目 | 依据标准 | 强制性 | 非强制性 | 重要项 | 较重要项 | 次要项 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 纤维含量 | GB/T 29862-2013 相应产品标准 |  | ● |  | ● |  |
| 2 | 甲醛含量 | GB 18401-2010 相应产品标准 | ● |  | ● |  |  |
| 3 | 可分解致癌芳香胺染料 | GB 18401-2010 相应产品标准 | ● |  | ● |  |  |
| 4 | pH值 | GB 18401-2010 相应产品标准 | ● |  |  | ● |  |
| 5 | 耐水色牢度 | GB 18401-2010 相应产品标准 | ● |  |  | ● |  |
| 6 | 耐酸汗渍色牢度 | GB 18401-2010 相应产品标准 | ● |  |  | ● |  |
| 7 | 耐碱汗渍色牢度 | GB 18401-2010 相应产品标准 | ● |  |  | ● |  |
| 8 | 耐干摩擦色牢度 | GB 18401-2010 相应产品标准 | ● |  |  | ● |  |
| 9 | 耐湿摩擦色牢度 | 相应产品标准 |  | ● |  | ● |  |
| 10 | 耐干洗色牢度 | 相应产品标准 |  | ● |  | ● |  |
| 11 | 耐光色牢度 | 相应产品标准 |  | ● |  | ● |  |
| 12 | 起毛起球 | 相应产品标准 |  | ● |  | ● |  |
| 13 | 纰裂 | 相应产品标准 |  | ● |  | ● |  |
| 14 | 裤后裆缝接缝强力 | 相应产品标准 |  | ● |  | ● |  |
| 备注： 1.如果未标注产品主要原材料的纤维成分和含量，则判定纤维含量项目不符合。 2.考虑到样品存在的不均匀性和检验的可靠性，样品中检测出微量其他纤维（未明示）时，如果其他纤维（未明示）的含量≤1%，或样品明示含微量其他纤维，而未检出时，该微量其他纤维不计入总量进行判定。 3.本色及漂白产品不考核色牢度（耐光色牢度除外）、可分解致癌芳香胺染料。 4.色牢度试验采用单纤维贴衬, 标准专门要求除外。 5.针织产品耐摩擦色牢度仅考核直向。 6.适用产品标准为FZ/T 73058-2017、GB/T 2664-2017、GB/T 2665-2017、GB/T 2666-2017 |  |  |  |  |  |  |  |

羽绒服装内在质量检验项目及其重要性划分表

| 序号 | 检验项目 | 依据标准 | 强制性 | 非强制性 | 重要项 | 较重要项 | 次要项 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 纤维含量 | GB/T 29862-2013 GB/T 14272-2011 FZ/T 73053-2015 |  | ● |  | ● |  |
| 2 | 甲醛含量 | GB 18401-2010 GB/T 14272-2011 FZ/T 73053-2015 | ● |  | ● |  |  |
| 3 | 可分解致癌芳香胺染料 | GB 18401-2010 GB/T 14272-2011 FZ/T 73053-2015 | ● |  | ● |  |  |
| 4 | pH值 | GB 18401-2010 GB/T 14272-2011 FZ/T 73053-2015 | ● |  |  | ● |  |
| 5 | 耐水色牢度 | GB 18401-2010 GB/T 14272-2011 FZ/T 73053-2015 | ● |  |  | ● |  |
| 6 | 耐酸汗渍色牢度 | GB 18401-2010 GB/T 14272-2011 FZ/T 73053-2015 | ● |  |  | ● |  |
| 7 | 耐碱汗渍色牢度 | GB 18401-2010 GB/T 14272-2011 FZ/T 73053-2015 | ● |  |  | ● |  |
| 8 | 耐干摩擦色牢度 | GB 18401-2010 GB/T 14272-2011 FZ/T 73053-2015 | ● |  |  | ● |  |
| 9 | 耐湿摩擦色牢度 | GB 18401-2010 GB/T 14272-2011 FZ/T 73053-2015 |  | ● |  | ● |  |
| 10 | 防钻绒性 | GB/T 14272-2011 FZ/T 73053-2015 |  | ● |  | ● |  |
| 11 | 纰裂 | GB/T 14272-2011 |  | ● |  | ● |  |
| 12 | 耐光色牢度 | GB/T 14272-2011 FZ/T 73053-2015 |  | ● |  | ● |  |
| 13 | 含绒量 | GB/T 14272-2011 FZ/T 73053-2015 |  | ● |  | ● |  |
| 14 | 绒子含量 | GB/T 14272-2011 FZ/T 73053-2015 |  | ● |  | ● |  |
| 15 | 充绒量 | GB/T 14272-2011 FZ/T 73053-2015 |  | ● |  | ● |  |
| 备注： 1.如果未标注产品主要原材料的纤维成分和含量，则判定纤维含量项目不符合。 2.考虑到样品存在的不均匀性和检验的可靠性，样品中检测出微量其他纤维（未明示）时，如果其他纤维（未明示）的含量≤1%，或样品明示含微量其他纤维，而未检出时，该微量其他纤维不计入总量进行判定。 3.本色及漂白产品不考核色牢度（耐光色牢度除外）、可分解致癌芳香胺染料。 4.色牢度试验采用单纤维贴衬, 标准专门要求除外。 5.针织产品耐摩擦色牢度仅考核直向。 |  |  |  |  |  |  |  |

羊绒及毛针织服装内在质量检验项目及其重要性划分表

| 序号 | 检验项目 | 依据标准 | 强制性 | 非强制性 | 重要项 | 较重要项 | 次要项 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 纤维含量 | GB/T 29862-2013 相应产品标准 |  | ● |  | ● |  |
| 2 | 甲醛含量 | GB 18401-2010 相应产品标准 | ● |  | ● |  |  |
| 3 | 可分解致癌芳香胺染料 | GB 18401-2010 相应产品标准 | ● |  | ● |  |  |
| 4 | pH值 | GB 18401-2010 相应产品标准 | ● |  |  | ● |  |
| 5 | 耐水色牢度 | GB 18401-2010 相应产品标准 | ● |  |  | ● |  |
| 6 | 耐酸汗渍色牢度 | GB 18401-2010 相应产品标准 | ● |  |  | ● |  |
| 7 | 耐碱汗渍色牢度 | GB 18401-2010 相应产品标准 | ● |  |  | ● |  |
| 8 | 耐干摩擦色牢度 | GB 18401-2010 相应产品标准 | ● |  |  | ● |  |
| 9 | 耐湿摩擦色牢度 | 相应产品标准 |  | ● |  | ● |  |
| 10 | 耐光色牢度 | 相应产品标准 |  | ● |  | ● |  |
| 11 | 耐干洗色牢度 | 相应产品标准 |  | ● |  | ● |  |
| 12 | 起球 | 相应产品标准 |  | ● |  | ● |  |
| 备注：1.如果未标注产品主要原材料的纤维成分和含量，则判定纤维含量项目不符合。 2.考虑到样品存在的不均匀性和检验的可靠性，样品中检测出微量其他纤维（未明示）时，如果其他纤维（未明示）的含量≤1%，或样品明示含微量其他纤维，而未检出时，该微量其他纤维不计入总量进行判定。 3.本色及漂白产品不考核色牢度（耐光色牢度除外）、可分解致癌芳香胺染料。 4.色牢度试验采用单纤维贴衬, 标准专门要求除外。 5.针织产品耐磨擦色牢度仅考核直向。 |  |  |  |  |  |  |  |

（二）内在质量计量型项目的规范限及不合格划分表

| 序号 | 检验项目 | 标准要求 | 样本合格 | 轻微不合格 | 较严重不合格 | 严重不合格 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 甲醛含量(mg/kg) | ≤20 | ≤20 | 20＜x≤30 | 30＜x≤40 | x＞40 |
|  |  | ≤75 | ≤75 | 75＜x≤112.5 | 112.5＜x≤150 | x＞150 |
|  |  | ≤300 | ≤300 | 300＜x≤450 | 450＜x≤600 | x＞600 |
| 2 | pH值 | 4.0≤x≤7.5 | 4.0≤x≤7.5 | 3.0≤x＜4.0或 7.5＜x≤8.5 | 2.5≤x＜3.0或 8.5＜x≤9.0 | x＜2.5或 x＞9.0 |
|  |  | 4.0≤x≤8.5 | 4.0≤x≤8.5 | 3.0≤x＜4.0或 8.5＜x≤9.5 | 2.5≤x＜3.0或 9.5＜x≤10.0 | x＜2.5或 x＞10.0 |
|  |  | 4.0≤x≤9.0 | 4.0≤x≤9.0 | 3.0≤x＜4.0或 9.0＜x≤10.0 | 2.5≤x＜3.0或 10.0＜x≤10.5 | x＜2.5或 x＞10.5 |
| 3 | 裤后裆缝接缝强力（N） | ≥180 | ≥180 | 144≤x＜180 | 108≤x＜144 | ＜108 |
|  |  | ≥140 | ≥140 | 112≤x＜140 | 84≤x＜112 | ＜84 |
|  |  | ≥80 | ≥80 | 64≤x＜80 | 48≤x＜64 | ＜48 |

注：X为质量特性测试结果；产品质量特性值标准差直接采用广东省工商局 2016年、2017年广东省流通领域服装产品质量监督抽查实施方案（见粤工商消字〔2016〕368号、粤工商消字〔2017〕136号）。

（三）产品标识项目及重要性分类

| 序号 | 检查项目 | 依据标准条款 | 强制性/推荐性 | 检测方法标准 | 重要性程度分类 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 重要 | 较重要 | 次要 |
| 1 | 制造者的名称和地址 | GB/T5296.4 | 推荐性 | 外观目测 | ● |  |  |
| 2 | 产品名称 |  |  |  |  | ● |  |
| 3 | 产品号型或规格 |  |  |  |  | ● |  |
| 4 | 纤维成分及含量 |  |  |  | ● |  |  |
| 5 | 维护方法 |  |  |  |  | ● |  |
| 6 | 执行的产品标准 |  |  |  | ● |  |  |
| 7 | 安全类别 | GB 18401 | 强制性 | 外观目测 | ● |  |  |
| 8 | 相应产品标准的其他要求 | 相应产品标准 | 推荐性 | 外观目测 |  | ● |  |

（四）标识项目不合格程度划分表

| 序号 | 检验项目 | 标准要求 | 轻微不合格 | 较严重不合格 | 严重不合格 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 制造者的名称和地址 | 清晰、正确、完整 | 误标或者标注不完整 | 误标及标注不完整 | 无标注或虚标 |
| 2 | 产品名称 | 清晰、正确、完整 | 误标或者标注不完整 | 误标及标注不完整 | 无标注或虚标 |
| 3 | 产品号型或规格 | 清晰、正确、完整 | 误标或者标注不完整 | 误标及标注不完整 | 无标注或虚标 |
| 4 | 纤维成分及含量 | 清晰、正确、完整 | 误标或者标注不完整 | 误标及标注不完整 | 无标注或虚标 |
| 5 | 维护方法 | 清晰、正确、完整 | 误标或者标注不完整 | 误标及标注不完整 | 无标注或虚标 |
| 6 | 执行的产品标准 | 清晰、正确、完整 | 误标或者标注不完整 | 误标及标注不完整 | 无标注或虚标 |
| 7 | 安全类别 | 清晰、正确、完整 | 误标或者标注不完整 | 误标及标注不完整 | 无标注或虚标 |
| 8 | 产品标准的其他要求 | 清晰、正确、完整 | 误标或者标注不完整 | 误标及标注不完整 | 无标注或虚标 |

六、复检工作安排

被抽样的销售者或者样品标称的生产者申请复检的，应向广东省市场监督管理局提出复检申请，由广东省市场监督管理局据复检受理原则处理。复检工作安排按照《广东省流通领域产品质量监督抽查工作规范》（粤工商消字〔2016〕111号）、《2019年广东省产品质量监督抽查工作指导意见（试行）》规定处理。

附件:成人服装产品执行标准界定表

附件

成人服装产品执行标准界定表

| 序号 | 执行标准 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 1 | GB/T 2660 《衬衫》 | 长袖衬衫 |
|  | GB/T 2660 《衬衫》 | 短袖衬衫 |
| 2 | GB/T 2662 《棉服装》 | 上衣 |
|  | GB/T 2662 《棉服装》 | 下装 |
| 3 | GB/T 2664 《男西服、大衣》 | / |
| 4 | GB/T 26384《针织棉服装》 | 上衣 |
|  | GB/T 26384《针织棉服装》 | 下装 |
| 5 | GB/T 2665 《女西服、大衣》 | / |
| 6 | GB/T 2666 《西裤》 | / |
| 7 | GB/T 14272 《羽绒服装》 | 上衣 |
|  | GB/T 14272 《羽绒服装》 | 裤子 |
| 8 | GB/T 18132 《丝绸服装》 | 上衣 |
|  | GB/T 18132 《丝绸服装》 | 裤子 |
|  | GB/T 18132 《丝绸服装》 | 裙子 |
| 9 | GB/T 22700 《水洗整理服装》 | 上衣 |
|  | GB/T 22700 《水洗整理服装》 | 裤子 |
|  | GB/T 22700 《水洗整理服装》 | 裙子 |
| 10 | GB/T 22849 《针织 T 恤衫》 | 长袖 T 恤衫 |
|  | GB/T 22849 《针织 T 恤衫》 | 短袖 T 恤衫 |
| 11 | GB/T 22853 《针织运动服》 | 运动长裤 |
|  | GB/T 22853 《针织运动服》 | 运动短裤 |
|  | GB/T 22853 《针织运动服》 | 运动上衣 |
|  | GB/T 22853 《针织运动服》 | 运动套装 |
| 12 | GB/T 26385 《针织拼接服装》 | 上衣 |
|  | GB/T 26385 《针织拼接服装》 | 下装 |
| 13 | GB/T 32614 《户外运动服装 冲锋衣》 | 上衣 |
|  | GB/T 32614 《户外运动服装 冲锋衣》 | 裤子 |
| 14 | FZ/T 24019 《印花羊绒针织品》 | 上衣 |
|  | FZ/T 24019 《印花羊绒针织品》 | 下装 |
|  | FZ/T 24019 《印花羊绒针织品》 | 套装 |
| 15 | FZ/T 43015《桑蚕丝针织服装》 | 上衣 |
|  | FZ/T 43015《桑蚕丝针织服装》 | 裤子 |
|  | FZ/T 43015《桑蚕丝针织服装》 | 裙子 |
| 16 | FZ/T 73005 《低含毛混纺及仿毛针织品》 | 上衣 |
|  | FZ/T 73005 《低含毛混纺及仿毛针织品》 | 下装 |
|  | FZ/T 73005 《低含毛混纺及仿毛针织品》 | 套装 |
| 17 | FZ/T 73009 《羊绒针织品》 | 上衣 |

| 17 | FZ/T 73009 《羊绒针织品》 | 下装 |
| --- | --- | --- |
|  | FZ/T 73009 《羊绒针织品》 | 套装 |
| 18 | FZ/T 73010 《针织工艺衫》 | 长袖衫 |
|  | FZ/T 73010 《针织工艺衫》 | 短袖衫 |
| 19 | FZ/T 73013 《针织泳装》 | 分体式泳装 |
|  | FZ/T 73013 《针织泳装》 | 连体式泳装 |
| 20 | FZ/T 73018 《毛针织品》 | 上衣 |
|  | FZ/T 73018 《毛针织品》 | 下装 |
|  | FZ/T 73018 《毛针织品》 | 套装 |
| 21 | FZ/T 73020 《针织休闲服装》 | 裙子 |
|  | FZ/T 73020 《针织休闲服装》 | 裤子 |
|  | FZ/T 73020 《针织休闲服装》 | 上衣 |
|  | FZ/T 73020 《针织休闲服装》 | 套装 |
| 22 | FZ/T 73026 《针织裙、裙套》 | 连衣裙 |
|  | FZ/T 73026 《针织裙、裙套》 | 半身裙 |
|  | FZ/T 73026 《针织裙、裙套》 | 套装 |
| 23 | FZ/T 73028《针织人造革服装》 | 上衣 |
|  | FZ/T 73028《针织人造革服装》 | 下装 |
| 24 25 | FZ/T 73029 《针织裤》 | / |
|  | FZ/T 73032 《针织牛仔服装》 | 裤子 |

| 25 | FZ/T 73032 《针织牛仔服装》 | 裙子 |
| --- | --- | --- |
|  | FZ/T 73032 《针织牛仔服装》 | 上衣 |
| 26 | FZ/T 73034 《半精纺毛针织品》 | 上衣 |
|  | FZ/T 73034 《半精纺毛针织品》 | 下装 |
|  | FZ/T 73034 《半精纺毛针织品》 | 套装 |
| 27 | FZ/T 73043 《针织衬衫》 | 长袖衬衫 |
|  | FZ/T 73043 《针织衬衫》 | 短袖衬衫 |
| 28 | FZ/T 73053 《针织羽绒服装》 | 上衣 |
|  | FZ/T 73053 《针织羽绒服装》 | 裤子 |
| 29 | FZ/T 73056《针织西服》 | 上衣 |
|  | FZ/T 73056《针织西服》 | 裤子 |
|  | FZ/T 73056《针织西服》 | 裙子 |
|  | FZ/T 73056《针织西服》 | 套装 |
| 30 | FZ/T 81004 《连衣裙、裙套》 | 连衣裙 |
|  | FZ/T 81004 《连衣裙、裙套》 | 半身裙 |
|  | FZ/T 81004 《连衣裙、裙套》 | 套装 |
| 31 | FZ/T 81006 《牛仔服装》 | 上衣 |
|  | FZ/T 81006 《牛仔服装》 | 裤子 |
|  | FZ/T 81006 《牛仔服装》 | 裙子 |
| 32 | FZ/T 81007 《单、夹服装》 | 上衣 |

| 32 | FZ/T 81007 《单、夹服装》 | 下装 |
| --- | --- | --- |
|  | FZ/T 81007 《单、夹服装》 | 套装 |
| 33 | FZ/T 81008 《茄克衫》 | / |
| 34 | FZ/T 81009 《人造毛皮服装》 | 上衣 |
|  | FZ/T 81009 《人造毛皮服装》 | 裤子 |
|  | FZ/T 81009 《人造毛皮服装》 | 裙子 |
| 35 | FZ/T 81010 《风衣》 | / |
| 36 | FZ/T 81016 《莨绸服装》 | 上衣 |
|  | FZ/T 81016 《莨绸服装》 | 裤子 |
|  | FZ/T 81016 《莨绸服装》 | 裙子 |
| 37 | FZ/T 81017 《非粘合衬西服》 | / |
| 38 | FZ/T 81018《机织人造革服装》 | 上衣 |
|  | FZ/T 81018《机织人造革服装》 | 裤子 |
|  | FZ/T 81018《机织人造革服装》 | 裙子 |
| 39 | FZ/T 81021 《机织泳装》 | 分体式泳装 |
|  | FZ/T 81021 《机织泳装》 | 连体式泳装 |
| 40 | QB/T 1615 《皮革服装》 | 上衣 |
|  | QB/T 1615 《皮革服装》 | 下装 |
| 41 | QB/T 2822 《毛皮服装》 | 上衣 |
|  | QB/T 2822 《毛皮服装》 | 下装 |